문서번호	교량안전과-3443
결재일자	2017.2.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	02/24 代오재영
협 조
	★기술점검팀장			박영권
	주무관			조현범

양평교(P6~P13구간)

강구조시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02

안전총괄본부

(교량안전과)

양평교(P6~P13구간)

강구조시설물 안전점검 결과보고

양평교(P6~P13구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

양평교 시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	20	750	양평5가 ~ 목동1단지	교량안전과 (기술점검팀)	DB-24	STB	'91.8.8	한보철강 한보주택

(시설물 전경 사진)	(종단면도)

점검개요

점검일자 : 2017.02.20(월)

점검구간

- 양평교 : 본선 P6~P13구간 강박스(STB) 3~4열

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

양평교(P6~P13구간)

- 일반 사항

① 신축이음부 누수로 인한 거더단부 부식(체수) 발생 : 5개소

·② 신축이음 정비(5개소) 후 보수도장 실시 필요

③ 비둘기 배설물 퇴적 : P8 강박스 내부 및 외부

- 강구조(용접) 분야

① 강박스 내부 도장박리 및 부식 : 약 20개소

② 강박스 내부로의 우수유입 : 3개소(격벽 틈새 메공 필요)

③ 박스 내부 체수 배수용 호스 탈락 : 2개소 등

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행. (기술점검팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 양평교(P6~P13구간) 안전점검 보고서 1부. 끝