문서번호	시설보수과-2477
결재일자	2017.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	03/20 김용제
협조

정기점검보고서

(가마산지하보차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산지하보차도 (구로구 구로동 699)

시설물개요	폭 : 26.0m (편도 2차로) 연장 : 420.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장			박병연
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2017.  3. 16.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	박스구간 (광명방향)	지하보차도 BOX 초입 도로상 누수 발생	L=7m		‘16년 일상유지보수공사로 정비완료
2	박스구간 (양방향)	지하보차도내 슬래브하면 누수 발생	L=38m		‘17년 일상유지보수공사로 정비예정
3	옹역구간 (광명방향)	지하보차도 옹벽구간 배수로 낙엽 퇴적	L=20m		직영반 활용 제거완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부도로(광명방향)	지하보차도 상부도로 옹벽 철근노출	L= 0.07㎡		‘17년 일상유지보수공사로 정비예정	-	1
박스구간(양방향)	지하보차도내 보행로 벽체부 타일 탈락	다수		‘17년 일상유지보수공사로 정비예정	-	2
출입구 (구로방향)	지하보차도 보행로 출입구 보도판석 들뜸	A=0.5㎡		‘17년 일상유지보수공사로 정비예정	-	3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	상부도로 옹벽부 철근노출(광명방향)	사진2	지하차도내 보행로 타일벽체 다수 탈락 (양방향)
사진3	지하차도 보행로 출입구 보도판석 들뜸 (구로방향 출입구)