문서번호	수도자재관리센터-5280
결재일자	2014.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
최정화	박병원	03/31 성시영
협 조

공사용자재 공장검사 결과 보고

(대형4,대형6 - 신진정공)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 공장검사 결과 보고

공사용 자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2014. 03. 28. (1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사  최정화

□ 검사업체 :

○ 신진정공 : 인천시 남동구 고잔동 626-6(남동공단58B7L)

□ 검사대상 및 현황

(단위: 개)

구 분	검사량	검사 샘플량	규격 검사등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
버터플라이밸브(수직형) 1000mm외 2종	7	3	직접-3	자체-3	공인-1 자체-3	자체-3	대형4
가변이형관 100mm외 4종	100	5	직접-5	공인-2 자체-3	공인-2 자체-3	공인-1 자체-4	대형6

□ 검사결과

○ 생산현장 출장하여 구매품목에 대하여 규격검사, 수압(내압)시험, 도막검사, 핀홀검사, 외관 및 조립상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등 재료검사에 대한 자체 시험결과서 및 공인시험기관 시험결과서를 납품 전 제출토록 지시함.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 납품 전 제출토록한

자체 시험성적서 및 공인기관 시험성적서를 확인하여 적합할 경우 납품토록 조치

코자 함.

붙임 : 1) 검사표

2) 사진자료(대형4, 대형6) 1부.  끝.