문서번호	교량안전과-5453
결재일자	2017.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		정회평	03/27 신응수
협조
	★강북일반교량팀장		손창익

월드컵대교 용접관련분야

품질관리 및 안전점검(제작공장 방문) 결과 보고

2017. 3.

안전총괄본부

(교량안전과)

월드컵대교 강교 제작공장 방문

품질관리 및 안전점검(용접관련분야) 결과 보고

월드컵대교 강교 제작공장을 방문(전남곡성⋅신안)하여 용접관련 품질 및 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		근 거

○ 교량안전과-152호(‘17.1.4.) : 강구조시설물 안전점검 및 품질확보계획

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 월드컵대교건설공사

○ 위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭 원 B=31.4m(6차로), 본선연장 L=1,980m(주경간교 855m)

○ 공사기간 : 2010.3~2020.08(1,770억원)

○ 시공사 / 감리단 : 삼성물산 / 포스코엔지니어링

Ⅲ		점검(제작공장방문) 개요

○ 점검일시 : 2017년 3월 23(목)~24(금)

○ 공장위치 : 영창중공업 옥과공장, 신안공장(전남 곡성군 옥과면, 신안군 지도읍)

○ 점 검 자 : 강북일반교량팀장외 3명

○ 점검내용 :

- 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 상태, 용접사의 자격 유무

- 유지관리에 관련한 사항 등

(진행현황 청취)	(강교 제작공장 점검)

Ⅳ		점검결과 및 조치

□ STRUT 연결부 도장불가

- 연결부 틈새 녹발생 방지를 위한 조치(실링처리 또는 납땜 등) 필요

□ 부재적치 불량

- 부재적치는 부재가 손상되지 않게 적치하도록 관리필요

□ 부재 절단부 NOTCH 발생

- NOTCH는 부재의 균열을 유발시킬 수 있으므로 용접으로 수정하여야 하고, 재발되지 않도록 관리가 필요함

(연결부 틈새 도장불가)	(부재적치 불량)

Ⅴ		소요경비 정산

********************(실비영수증 참조)

- 교통비 : 105,361(주유비64,361+통행료41,000원)

- 숙박비 : 120,000원(4인 2실 1박)

- 식비 및 일비 : 320,000원(4인×2일×40,000원)

Ⅵ		향후계획

○ 점검결과 발주부서(도시기반시설본부 토목부)에 통보하여 시정요구하고,

○ 매월 점검계획을 수립하여 강교제작 및 설치 공정에 따라 지속 점검을 실시하여 우리과 인수대상인 월드컵대교의 품질 및 유지관리의 실효성과 내실화를 기하고자 함.

※ 첨부 : 소요경비 영수증  – 1부.

공사장 시정요청서 - 1부. 끝.