함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제 목	2017년 상반기 입상활성탄 품질검사 시료 의뢰

1. 재료연구과-2128(2017.4.20.)호와 관련입니다

2. 2017년 고도정수처리운영매뉴얼 II(2016.5)에 따라 입상활성탄 품질변화 조사와 관련하여, 구의아리수정수센터 상반기 시료를 아래와 같이 의뢰합니다.

- 아 래 -

가. 시료채취 대상

구 분	구의 아리수 정수센터		비 고
	7지	11지
시료수	1점	1점	층고별 분리 채취
활성탄 경과기간	2.0년 (24개월)	2.5년 (30개월)

나. 시료채취일 : 2017. 4. 28.(금)

다. 채취방법 : 층고별 각 800 g 채취 (습식무게)

※ 표층(0~50cm), 중층(100~150cm), 하층(200~250cm)

※ 채취시료 혼합여부는 연구원 시험방법에 따른 품질검사 실시

라. 측정항목 : 요오드흡착력, MB탈색력, 경도 등.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	권학선		주무관	박근희		정수과장	04/28 서한호
협조자
시행	정수과-2207	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개