투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-121,122,123,124)

총무과–3688,3689,3690,3691호(‘14.4.16)호와 관련, 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시 료 명 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 23.6℃,  습도 50%

라. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타 -121	SD400 13mm	1	0.031	0.034
타 -122	SD500 22mm	1	0.024	0.023
타 -123	SD500 25mm	1	0.019	0.010
타 -124	SD500 19mm	1	0.013	0.007
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	신귀식		화학시험과장	04/21 구흥서
협조자
시행	화학시험과-549	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개