문서번호	수도자재관리센터-7433
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
최정화		박병원	04/29 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형10, 대형13, 대형14)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 납품요청 내역

건 명	납품요청 품명 및 수량	납품요청금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철 이형관 구매(대형10)	이형관 57종 49톤 압륜1종 200조	₩164,871,360	2014.04.01 (2014.04.25)	3자단가
이탈방지압륜 800mm외 2종 구매(대형13)	이탈방지압륜 3종 120조	₩35,272,000	2014.04.03 (2014.05.03.)	3자단가 (MAS)
덕타일주철관 KP800mm외 3종 구매(대형14)	KP800mm 11본	₩21,792,100	2014.04.09 (2014.05.30)	3자단가

□ 납품업체

○ 대형10 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

○ 대형13 : 서우실업(주) 대표 이동기

○ 대형14 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.04.28

○ 검 사 자 : 지방공업주사 최정화

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 납품내역

(단위:본)

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철 이형관	이형관류 57종	Kg	49,025	0	49,025	0	대형10
	압륜 700mm	조	200	0	200	0
이탈방지압륜	800mm외 2종	조	120	0	120	0	대형13
덕타일주철관	KP800mm외 3종	본	375	0	11	364	대형14

□ 검사결과

(단위:본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
닥타일주철 이형관	57종 압륜700mm	1286개 200조	57 2	57 2	공인4 자체11	공인1 자체11	자체11	공인1	적합
이탈방지압륜	800mm외 2종	120조	3	3	자체3	공인1 자체6	공인1 자체6		적합
덕타일주철관	KP800mm	11본	1	1	자체1	자체1			적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련 시험성적서를 검토한 바, 적합함

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함

붙임 1) 검사표(대형10-이형관류) 1부.

2) 검사표(대형13-이탈방지압륜) 1부.

3) 검사표(대형14-주철관) 1부.   끝.