문서번호	도로보수과-4169
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
구희옥		김효식	05/09 이규상
협조

제2차 차선도색 시험시공 계획

(2014 노면표시 유지보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

강서도로사업소

(도로보수과)

제2차 차선도색 시험시공 계획

'14년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 시행전에 시방기준에 의한 노면표시 품질을 확보하기 위하여 공사시행전에 시험시공을 실시하였으나,

휘도가 부적합하여 제2차 시험시공을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		일시 및 위치

○ 2014.05.13(화)

- 우천시 및 노면기온 5℃이하 일때는 시험시공 연기

○ 방화대로(신방화역 사거리)

Ⅱ		시험 참여자 및 동원장비

○ 시험 참여자

- 시공사 : 해성실업(주) 현장대리인 민병국외 7명

- 감리사 : 영호이엔씨 과장 이범용

- 발주처 : 담당 시설6급 구희옥외 1

○ 동원장비

- 차선용해차량(5ton), 건식흡입수동제거기(2.5톤), 자동교반수동식도색기 3대(15cm), 횡단보도도색기(45cm), 보조차량 2대(2.5ton)

Ⅲ		적용공법 및 자재

○ 공법 : 융착식(수동식)

○ 자재 : 융착식 도료 → 부광화학공업(주)

- 유리알(비드) : DUOLUX 유리알 1호 → 대한로드라인페인트(주)

Ⅳ		성능점검 계획

○ 점검일시 : 2014. 05. 20.

위 치	연 장	기 준	측점수	비 고
방화대로 (신방화사거)	100m	1	2	무작위 추출

○ 시험성과 합격기준

시험시기	반사성능			두께
	백색	황색	청색
시공 7일 이내	240	150	80	2mm
시공 6개월 경과시	120	70	40

※ 측정지점수가 90% 이상 기준치 초과되어야 합격

Ⅴ		향후 계획

○ 시험시공 결과 합격여부에 따라 작업지시

붙임 : 위치도 및 내역서 1부.  끝.