문서번호	수도자재관리센터-8774
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
최정화		박병원	05/16 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형16)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 납품요청 내역

건 명	납품요청 품명 및 수량	납품요청금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 이형관 구매(대형16)	이형관류 58종 1302개 압륜 1종 250조	₩84,203,000	2014.04.16 (2014.05.16)	3자단가

□ 납품업체

○ 대형7 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.05.16

○ 검 사 자 : 지방공업주사 최정화

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 납품내역

(단위:본)

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철 이형관류	이형관류 58종 압륜 400mm	개조	1302 250	0	1302 250	0	대형16

□ 검사결과

(단위:개,조)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
덕타일주철 이형관류	이형관류 58종 압륜 1종	1302 250	59	59	자체10	자체10	자체10	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련 시험성적서를 검토한 바, 적합함

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙임 : 검사표(대형16) 1부.  끝.