문서번호	교량보수과-3490
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		05/19 안완순
협 조
	주무관			구성철

- 한강교량 및 자동차전용도로시설물 -

특별 안전점검 결과보고

『총체적, 우기대비, 특별관리대샹시설』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

- 한강교량 및 자동차전용도로시설물 -

특별 안전점검 결과보고

『총체적, 우기대비, 특별관리대상시설』

□ 관련근거

○ 총체적 안전점검 실시 : 도시안전과-10133(2014.4.28)호

○ 우기대비 한강교량 및 자동차전용도로 도로시설물 안전점검 추진계획 :

교량보수과-3063(2014.5.2)호

○ 2014년도 특정관리대상시설 안전점검 계획 : 교량보수과-3015(2014.5.7)호

□ 점검일 : 2014. 5. 1 ~ 5. 12

□ 점검자 : 2조(시설6급 구성철, 시설7급 김승진)

□ 주요점검사항 : 도로 포장부, 신축이음부, 중점관리부재 등

□ 시설물 개요

시설물명		위 치	시설규모(m)		준공년도	종별	등급	점검일
			폭	길이
행주대교	상류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	2000	1종	B	‘14.5.1
	하류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	1995	1종	B	‘14.5.1
여의하류2교		영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	2010	법외	B	‘14.5.2
여의하류3교		영등포구 여의도동	28~ 26.9	30	2010	법외	B	‘14.5.2
행 주 IC		강서구 개화동 246~290	6.5	180	1993	법외	B	‘14.5.12
여의하류IC		영등포구 여의도동 80-1	6.5	180	1993	법외	B	‘14.5.9
여의2지하차도		영등포구 영등포동 7가 94	17.5	80	1990	법외	B	‘14.5.9
가양지하차도		강서구 가양동1	8	135	1988	2종	B	‘14.5.12
올림픽대로 복개구조물		영등포정수사업소 앞	9	230	1993	2종	B	‘14.5.7

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	행주대교 (상류교)	P11,12	조류배설물 존치	연간단가로 정비예정
	행주대교 (하류교)	P1	거더하면 단면보수부 누수 발생	하자보수 조치예정
		P6~P7	박스내부 단부 콘크리트 박락(1개소)	연간단가로 정비예정
		P12,P13	강박스 내부 점검사다리 파손(2개소)	〃
		P13~P18	교량 외부 난간 측면 단면부 열화 등 발생	지속적 관찰 필요 (14년 정밀점검용역시 조사하여 보수예정)
2	여의하류2교		특이사항 없음
3	여의하류3교	교량 시점부	교량 난간 파손(L=1m)	연간단가로 정비예정
4	행 주 IC	A2(상행선)	교량 하부 도장 박락(1개소)	〃
		A2(하행선)	교량 받침콘크리트 균열 (W=0.3mm, 5개소)	〃
5	여의하류IC	지하차도	접합부 이격 당초9.5㎜⇒변경7.0㎜	지속적 관찰 필요
		지하차도 및 램프	교대 및 지하차도 초입에 덩굴식물로 점검 곤란	시설보수원 활용 조치
		램프E,F	배수구 뚜껑 파손(2개소)	연간단가로 정비예정
6	여의 2 지하차도	지하차도,옹벽부	신축이음부 소성변형 및 요철 다수	〃
7	가 양 지하차도		특이사항 없음
8	올림픽대로 복개구조물	A라인 기둥부 (C14,15)	기둥부 균열 0.1~0.2mm	지속적 관찰 필요
		B라인 조인트 (C20)	단면보수부 균열 발생 0.2mm	〃
		B라인 슬래브 하부(C40, 60)	슬래브 하부 철근 노츨	연간단가로 정비예정

따로붙임 : 도로시설물 안전점검 보고서 1부. 끝.