정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 염곡지하차도)

문서번호	시설보수과-2048
보존기간	년
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	05/20 민승기
협조
	주무관		정규용

시설물명	염곡지하차도	시설물 개요 폭: 23.5m, 연장: 530m			법정구분	준공연도 1992.10
					2종
관 리 책 임 자	남부도로사업소 시설보수과		시설물담당자	지방시설주사			금 종 융
점 검 자	남부도로사업소 시설보수과		주 점 검 자	지방시설주사			금종융
점 검 자	남부도로사업소 시설보수과		합동점검자	지방시설주사			정규용

□ 점 검 일  : 2014년 5월 20일(화)

□ 점검구간  : 상행

□ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항							조 치 후 이상발생 여 부	비고
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급		조치내용
1	성남방향 박스내부 전구간(slab하부)	차량추돌에 의한 콘크리트 파손	약 50m			진행상태 관찰
2	성남방향 179~ 185m 지점	포장면 용출수	0.1m			진행상태 관찰
3	성남방향 223m 지점	슬래브하면 보수재 들뜸	1.5×1.5m			진행상태 관찰
4	하행 +210m	벽체하단 누수	1m			진행상태 관찰
5	STA 20m지점	옹벽벽체 콘크리트 열화	0.4*30m	B		‘14 일상유지 보수예정
6	STA 180m지점	벽체 타일탈락	1.5*2.5m			“
7	상행 STA 280m 지점	벽체타일 탈락 및 유도배수관 미설치	1개소			“

□ 새로운 이상 발생 현황
위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	비고
	특이사항 없음

첨부   위치도 및 사진 1부.   끝.

□ 점검 지적된 현황사진

성남 방향 박스내부 전구간	성남방향 179~185m 지점
성남방향 223m 지점	하행 +210m 벽체하단 누수
STA.0+20m지점 옹벽 벽체 콘크리트 열화	STA.0+180m지점 벽체타일 탈락 (1.5*2.5m*1개소)

상행 STA.0+280m지점 벽체타일 탈락 및 유도배수로 미설치(1*3.5m*1개소)