문서번호	수도자재관리센터-9098
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	박병원	05/21 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형24-(주)정원주철]

2014. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 가변슬로프형 철개 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 가변슬로프형 철개 구매(대형24)

○ 계약업체 : ㈜정원주철

○ 계약금액 : 98,381,250원

○ 납품기한 : 2014. 6. 9까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	원형철개 가변슬로프형 철개
계약수량	265	265
기납품수량	200	200
금회 납품수량	65	65
미납수량	0	0

□ 검사개요

○ 검사대상 : 가변슬로프형 철개(원형받침) 65조

○ 검사일자 : 2014. 5. 21

○ 검 사 자 : 시설관리7급 이형길, 시설8급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과

○ 규격 및 치수 검사(검사표 붙임)

품명	용도	검사대상 (조)	샘플 수량	규격 및 치수 검사	외관 검사	검사 결과
가변슬로프형 철개 (원형받침)	제수밸브용	65	1	1	65	적합

○ 재료시험

품명	검사 수량 (조)	샘플 수량	규격 검사	기계적 성질	성분분석	구상화 시험	정하중 시험	규격검사 결과
가변슬로프형 철개 (원형받침)	265	3	직접3	자체3	공인3	공인3	자체3	적합

□ 보고자 의견

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서(자체검사, 공인기관시험 성적서)를 확인한 바 적합하여       납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.