문서번호	수도자재관리센터-9455
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
최정화		代최정화	05/26 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형14, 대형25)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	비고
덕타일주철관 KP800mm외 3종 구매(대형14)	KP800mm외 3종 375본	₩457,688,340	2014.04.09 (2014.05.30)	3자단가
덕타일주철관 KP500mm외 6종 구매(대형25)	KP500mm외 3종 1368본 고무링 4종 932개	₩693,491,660	2014.05.09 (2014.07.16)	3자단가

□ 납품업체

○ 대형14, 대형25 : 한국주철관공업(주) 대표 홍동국

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.05.26

○ 검 사 자 : 지방공업주사 최정화

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

(단위:본)

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관	KP700mm 40 KP600mm 160 KP400mm 108	본	375	67	308	0	대형14
덕타일주철관	KP400mm 216 KP300mm 20	본	1368	610	236	522	대형25

□ 검사결과

(단위:본,조,개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사결과
덕타일주철관 (대형14)	KP700mm KP600mm KP400mm	40 160 108	1 2 2	1 2 2	-	-	-	-	적합
덕타일주철관 (대형25)	KP400mm KP300mm	216 20	3 1	3 1	-	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 주철관검사표(대형14) 1부.

2) 주철관검사표(대형25-4차) 1부.  끝.