문서번호	도로보수과-2548
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최영서		국중진	06/02 정진오
협조
	주무관		김홍기

시도상 배수시설 점검결과 보고

2014. 6.

성동도로사업소

(도로보수과)

시도상 배수시설 점검결과 보고

우기철 배수불량으로 포트홀이 급증하는 것을 예방하고자 배수시설을 점검한 결과 보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 5. 21. ~ 5. 30.

○ 점검반 편성 : 4개반 8명

담당지역	동대문구	성동구	광진구	중랑구
사업소(2명)	김홍기, 윤미향	과장, 최영서	홍수종, 정원근	하승환, 박성민

○ 대상시설물 : 빗물받이, 측구, 보차도경계석

○ 점검방법

- 2014년 노후포장도로 정비공사 구간 최우선 점검

- 주요간선도로, 포트홀 다발 도로 집중 점검

□ 점검결과

○ 시설물별 점검실적

시 설 물	측구	빗물받이	맨홀	비고
점검실적	3,029m	3개소	2개소	상세내역 : 첨부

○ 세부점검결과

- 대부분이 측구 불량임

· 부등침하로 차량 진행방향과 수직으로 균열발생

· 균열부로 침투한 빗물이 부등침하를 가속시키고

· 균열부 주변으로 콘크리트 파손이 확대

- 빗물받이와 맨홀은 대체로 양호

· 5m 규격의 빗물받이는 뚜껑을 지지하는 시설(벽체, 기둥)이 미흡해 뚜껑이 붕괴될 우려가 있음

□ 측구 파손원인 분석

○ 차량이 차도를 주행하는 구간은 대체로 양호

○ 차량 바퀴가 측구를 자주 밟는 구간에 파손 집중

- 가로변 버스정류장, 곡선구간(교차로), 보도 턱낮춤 구간(건물 진입로)

○ 보도후퇴, 경계석 턱낮춤 등 측구 재설치 구간이 파손에 취약

○ 측구 하부기층과 콘크리트의 지내력이 교통하중보다 과부족하여 부등침하 발생

□ 점검결과 조치

○ 시설물 관리기관에 정비 요청 공문 시행

○ 보도 재설치 공사장 품질 및 시공 지도·감독 철저

첨 부 : 점검결과 세부내역 1부.  끝.