문서번호	도로관리과-8901
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장관리팀장	도로관리과장
이유국		최연우	06/09 최동필
협조
	주무관		이옥휘

개질아스팔트 품질 개선방안관련 회의결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

(도로관리과)

개질아스팔트 품질 개선방안관련 회의결과

개질아스팔트 구매개선방안 후속조치 추진을 위한 사업소(공단) 포장담당과 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

◦ 일    시 : 2014. 5.28(水) 14:00~16:10

◦ 장    소 : 신청사 통합상황실 (지하3층)

◦ 참 석 자 : 13명 (서울시 6명, 사업소 및 공단 7명 : 명단별첨)

◦ 논의내용 : 개질아스팔트 품질향상 개선방안 마련 등 현안사항

□ 논의내용

◦ 개질 아스팔트에 대한 별도 (특별)시방기준 마련 필요

- 사업소자체 자재선정위원회에서 성능 좋은 개질아스팔트 구매는 취지는 좋지만 특정제품을 선정할 경우 탈락한 제품이 또다른 민원제기 우려가 있음.

※ 또한, 개질아스팔트를 별도로 구매하여 납품할 경우 바인더 납품회사와 플랜트회사간 하자발생에 대한 책임소재가 불분명하여 이에 따른 해소방안 마련이 선행

-『아스팔트 혼합물 생산 및 시공지침(’14. 1)』에 개질아스팔트가 공용성 등급(PG 70-22이상)으로 일반아스팔트와 함께 규정되어 아스팔트 기준만 제시하고 있고 개질아스팔트 혼합물에 대해 별도의 품질관리 규정도 없는 실정임.

- 이에 대해 개질아스팔트 혼합물에 대해 별도의 강화된 품질기준을 마련하여 서울시 차원에서 개질아스팔트 특별시방서 제정(개정) 건의

- 예를 들면 도시교통본부에서 노면표시 도료에 시방기준이 없어 자체 특별시방서(상위 5개업체)를 만들어 사업소에서 공사한 사례가 있음.

※ 다만, 개질아스팔트 우수 상위업체만 시방서에 명기할 경우도 탈락한 업체에서 민원을 제기할 우려가 있음

◦ 개질아스팔트 구매 변경추진 (WC3 ⇨ WC5, WC6)

- 현재 계약된 사업소중

▹ (남부, 강서) 개질아스팔트 포장 대상구간이 일반도로로 아스팔트 혼합물의 입도를 변경할 필요가 없음.

▹ (서부) 버스전용차로의 개질아스팔트는 계약된 아스팔트 플랜트사와 협의 하여 아스팔트 혼합물 입도를 변경 검토하겠음.

- 현재 계약이 안된 사업소는

▹ (동부, 북부) 버스전용차로의 개질아스팔트 혼합물의 입도는 내유동성 (WC-5, WC-6)으로 조속한 시일내 발주할 계획임.

□ 적용기준(안)

구 분	혼합물 입도	공용성 등급(PG)	비고
간선도로 (교통량 보통 수준)	- 표 층 : WC-1~WC-4 - 중간층 : MC-1 - 기 층 : BB-1 ~ BB-3	PG 64-22이상 * 표층,중간층	<표층,중간층> - TSR=0.8 (소석회 첨가) - 1등급골재 사용
자동차전용 간선도로 (교통량 많은 수준)	- 표 층 : WC-5~WC-6 - 중간층 : WC-5 - 기 층 : BB-4	PG 76-22이상 * 표층,중간층
버스전용차로	- 표 층 : SMA 입도 - 중간층 : WC-5 - 기 층 : BB-4	PG 76-22이상 * 표층,중간층

※ 아스팔트 포장 유지보수공사 시방서 개정통보(도로관리과-14861호, ’14.4.22)참조

따로붙임 : 1. 회의자료.

2. 참석자 명단 및 전경 각 1부.

3. SMA 포장생산 및 시공지침.  끝.