문서번호	교량보수과-1809
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김형섭		06/10 김종대
협조

뚝도1교 교면포장 소파 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

성동도로사업소

(교량보수과)

뚝도1교 교면포장 소파 보수계획 보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 동부간선도로상 뚝도1교의 교면포장이 망상균열 발생되어 우천시 소파에 따른 포트홀로 인해 통행 차량의 타이어 손상 등 안전사고의 우려가 있어 조속히 보수하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설물 현황

◯ 시설물명 : 뚝도1교

◯ 위 치 : 성수방향, 성동구 성수동 685-39(동부간선도로상)

◯ 규 모 : 폭 17.7m, 연장 180m(2종 시설물)

□ 보고내용

◯ 2014. 5. 25(일) 강우(강우량 22.5㎜)로 인하여 교면 소파가 발생되어 통행 차량 타이어 손상되는 사고 발생되어 현장조사한 바, 콘크리트 포장면의 망상균열로 인해 포트홀이 발생되었음.

- 소파위치 : 성수방향 1차로 140m지점

- 파손규모 : 교면 소파(0.3m×0.5m×t0.05㎜)

- 보수일자 : 2014. 5. 26(월) ⇒ 시설공단 긴급보수반에서 응급 복구

◯ 뚝도1교의 포장면 상태를 조사한 바 망상균열이 6개소에서 발생되어 추후 포트홀 우려가 있어 전반적인 보수가 요구됨

□ 조치계획

◯ 당해 구간은 T=5㎝ 지점에 주철근이 매입되어 있어 콘크리트 포장(초속경)을 실시하였으나 통행 차량이 많아 망상균열이 발생된 것으로 추정되는 바,

◯ 일상유지보수업체에 작업지시 하여 금번 보수시에는 망상균열부위 파쇄 후 발생된 열화부분까지 제거하여 상판보수공법(레코MMA보수몰탈, T=7~10cm)을 사용하여 보수하고자 함.

- 시공업체 : ㈜케이알건설(자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사)

- 시공규모 : 6개소 A=8.74㎡

- 개략공사비 : 1,000만원

붙임 : 교면 균열발생 현황 사진 1부. 끝.