문서번호	재료연구과-2055
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	재료연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
장현정	윤중섭	최영준		06/13 구아미
협 조	주무관		김수현
	주무관		고상근

제15차 국제 미생물 생태학회

심포지움 참가 발표 계획

2014. 6

서울시상수도연구원장

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

제15차 국제미생물생태학회 심포지움 참가 발표계획

당초 ‘14. 7. 캐나다(몬트리올)에서 개최하는 「국제미생물연합학술대회」에 참가할 계획이었으나, 진도 해상여객선 침몰사건에 따른 해외출장 자제 기간으로, 참가 발표계획을 변경하여 국내(서울)에서 개최하는 「제15차 국제 미생물 생태학회 심포지움」에 참가ㆍ발표 하고자 합니다.

Ⅰ		변경사유

당초계획 : 국외 출장 및 학술발표회 참가 계획(안)

- 연구기획과-1175(2014. 2. 25)

변경사유 : 진도 해상여객선 침몰에 따른 해외출장 및 연수자제 지시

- 시 인력개발과-7174(2014. 4. 17)

구분	당초	변경
학회명	국제미생물학회연합 학술대회 (IUMS)	국제미생물생태학회 심포지움 (ISME)
기간	7.27 ~ 8.1	8.24 ~ 8.29
장소	캐나다 몬트리올	서울 코엑스

Ⅱ		학회개요

학 회 명 : 제15차 국제 미생물 생태학회 심포지움(15th International              Symposium on Microbial Ecology)

- 국제미생물생태학회(International Society for Microbial Ecology, 네덜란드          아른헴 소재)는 “The ISME Journal(Impact Factor 8.951)”을 발간하는 미생물          생태학 분야의 최대 규모 국제학회로 매 2년마다 국제심포지엄을 개최하고 있음

- 사이트 : http://www.isme-microbes.org/isme15/registration-information

발 표 자 : 재료연구과 장현정 연구사(연구논문 발표)

제   목 : 토양 미생물 군집이 스테인리스강관의 미생물 부식에 미치는 영향

Ⅲ		발표내용

12개월 동안 서울지역 토양 7곳에 매설된 스테인리스강관(STS) 시편 7종과 STS 304 재질의 연결부 시편 3종에 대한 부식 발생특성 조사

- 스테인리스강 재질 7종(STS 304, 316L, 329LD, 2205, 2507, 444, 445NF)         중 STS 2507을 제외한 시편에서 표면 변화(갈변, 흙부착, 틈부식)가 발생함

- 304 재질의 연결부위 시편은 Joint-Q 방식이 가장 우수하였고, Joint-U와            Joint-S는 표면과 연결 틈에서 부식이 관찰됨

토양미생물 군집 특성이 스테인리스강관 부식에 미치는 영향 조사

- 유전자분석(Pyro-sequencing)을 이용한 세균군집 분석은 세균배양법(MICKIT 5)       에 비해 스테인리스강관의 미생물 부식 영향을 파악하는데 유용하였음

- 미생물 부식에 영향을 미치는 세균들을 분석한 결과, 황산염환원세균은           Desulfurmonas와 Thermodesulfovibrio가 우점종으로 나타났고, 철세균은        Gallionella와 Thiobacillus가 우점종으로 확인됨

스테인리스강관 부식에 영향을 미치는 토양 주요인자 분석

- 토양인자(토양입도, pH, 함수율, 토양비저항, 산화환원전위, 염소이온, 황산       이온) 중 염소이온이 STS 부식의 주요 요인으로 확인(729mg/L 이상시 부식)

- 지점별 부식 발생 차이를 살펴보면 GS지점에서 가장 심하게 나타난 반면,        WG지점에서는 모든 재질에서 부식이 발생하지 않았으며, 아울러 황산염환원       세균과 철산화세균도 GS에서 가장 높고 WG에서 가장 낮은 비율로 검출됨

Ⅳ		소요예산

등록비 : 금1,242,430원/인

- 895€/1인 × 1,388.19원/1€ = 1,242,430원

※ 환율 : 2014.6.10. 기준

예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 사무관리비

첨부 :	발표 초록 1부. 끝.