투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-243)

화학시험과-951(2014.6.20)호와 관련, 품질시험 결과를 아래와 같이

통보합니다.

가. 시험종목 : 강관 말뚝

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 23.5℃,  습도 51%

라. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			탄소(C)	인(P)	황(S)
타-243	SKK400 12mm	1	0.19	0.008	0.003
KS기준			0.25이하	0.040이하	0.040이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	신귀식		화학시험과장	06/23 구흥서
협조자
시행	화학시험과-976	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개