투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아 101, 105, 106)

1.총무과-6462, 6470, 6471(2014.07.01)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 101	아스콘 재료	wc-2	점	3	AP함량	6.4 %	입도는 붙임 참조
아 105		2-20				4.8 %
아 106		wc-3				4.3 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이수한		화학시험과장	07/04 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1072	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	dogbi@seoul.go.kr	/	대시민공개