투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-308,310)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 23.4℃,  습도 50%

라. 시험일자 : 2014.07.16

마. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타308	SD400 10mm	1	0.015	0.014
	SD400 13mm	1	0.011	0.016
타310	SD400 13mm	1	0.017	0.020
	SD400 19mm	1	0.021	0.022
	SD400 25mm	1	0.012	0.008
	SD400 29mm	1	0.014	0.008
	SD400 32mm	1	0.014	0.016
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	한인선		★화학시험과장	07/17 代이명진
협조자
시행	화학시험과-1171	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 태봉로 131(우면동15) 품질시험소	/	hanmail@seoul.go.kr
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개