투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아 159, 아 161, 아 162)

1.총무과-7266, 7281, 7295(2014.07.22.)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 159	아스콘 재료	wc-4	점	3	AP함량	3.9 %	입도는 붙임 참조
아 161		wc-3				5.1 %
아 162		wc-4				5.1 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이수한		화학시험과장	07/25 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1240	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	dogbi@seoul.go.kr	/	대시민공개