투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아 167, 168, 171, 174)

1.총무과-7449, 7450(2014.07.25.), 7496(2014.07.28.), 7544(2014.07.29.)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 167	아스콘 재료	wc-3	점	5	AP함량	5.6 %	입도는 붙임 참조
아 168						5.2 %
아 171		wc-5				5.6 %
아 174		2-20				4.7 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이수한		화학시험과장	07/31 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1270	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/	dogbi@seoul.go.kr	/	대시민공개