분말활성탄 품질검사 불합격제품 반품조치 보고

결재	주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장
	신동인	임건혁	08/13 代임건혁

삼천리활성탄소(주)에서 2014년 7월 25,28일 납품된 분말활성탄(건조감량5%이하, 80톤)이 상수도연구원 품질검사 결과 조달청 계약규격에 미달함에 따라 부적합 통보된 사항에 대한 조치 보고임

■ 구매 및 납품현황

○ 2014.07.16 : 분말활성탄 조달구매요청(건조감량5%이하, 80톤)

○ 2014.07.22 : 조달계약체결(납품자 : 삼천리활성탄소(주), 김재준)

○ 2014.07.28 :  납품완료, 시료분석의뢰(상수도연구원)

■ 품질검사

○ 2014.07.31 : 상수도연구원 품질시험 결과 페놀가, ABS가 부적합

○	제품 시험결과 : 부적합

항목	기준	검사결과	비고
페놀가	25이하	26
ABS가	50이하	71

■ 조치사항

○ 2014. 07. 31 : 납품업체 반품조치 요청(유선 및 공문시행)

○ 2014. 08. 01~08 : 재납품 조치 및 연구원 품질검사 합격

○ 2014. 08. 06~13 : 기부적합품 80톤 반품 완료

<부적합품 반입 및 반출 현황>

입고일	차 량	수 량(kg) (자체계근)	반출일	차량	수 량(kg) (자체계근)	비 고
2014/07/25	대전99바2538	12,080	2014/08/06	대전99바2538	8,220
	대전99바1570	12,050	2014/08/07	대전99바2469	13,670
	대전99바2469	11,920		대전99바2538	9,810
2014/07/28	경북98사8404	11,760	2014/08/08	경북98사7706	12,340
	경북98사5198	11,190	2014/08/11	대전99바2469	13,140
	대전99바1570	11,280	2014/08/12	대전99바2538	11,500
	부산98사6080	11,250	2014/08/13	대전99바2469	12,450
	합 계	81,530			81,130

첨부 : 1. 반출 분말활성탄 계량증명서 1부.

2. 부적합품 반출 작업 현황 1부.

3. 반출확인서 1부. 끝.