문서번호	수도자재관리센터-16064
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	08/22 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[소형18-서우실업 주식회사]

2014. 8.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 수도계량기보호통 납품건에 대한 입고검사 실시 결과보고 임.

구매현황

○ 구매건명 : 수도계량기보호통 구매(소형18)

○ 계약업체 : 서우실업 주식회사

○ 납품기한 : 2014. 8. 22

○ 계약금액 : 146,427,930원

○ 계약수량 및 납품현황

수량	계	수도계량기보호통(조)
		Ø15×심도0.8m	Ø25×심도1.1m	Ø30×심도1.1m	Ø40×심도1.1m
계약수량	1,000	30	240	500	230
기납품 수량	890	-	190	500	200
금회납품수량	110	30	50	-	30
미납량	0	-	-	-	-

입고검사 개요

○ 검사대상 : 수도계량기보호통 110조

○ 검사일자 : 2014. 8. 21

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 박세욱

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

입고검사 결과

○ 규격 및 치수검사(검사표 별첨)                       (단위 : 조)

품명	규격	검사대상	샘플수량	규격 및 치수검사	외관검사	검사결과
수도계량기 보호통	Ø15×심도0.8m	30	1	1	30	적합
	Ø25×심도1.1m	50	1	1	50	적합
	Ø40×심도1.1m	30	1	1	30	적합

○ 재료시험

품명	주철뚜껑			앵글밸브		보온재	보호통	주름강관				검사 결과
	기계적 성질	화학 성분	구상화율	내압 시험	누설시험	밀도	인장 강도	인장 강도	화학 성분	연신율	내압시험
수도계량기 보호통	자체5	공인5	자체5	자체5	자체5	공인5	자체5	자체5	자체5	자체5	자체5	적합

보고자 의견 : 납품처리

○ 검사대상 품목에 대하여 입고검사 결과 검사규정에 적합.

○ 공인시험성적서 및 자체시험성적서를 확인결과 검사규정에 적합.

붙임 : 1. 검사표 1부.

2. 재료시험성적서(공인시험․자체시험 성적서) 별도 첨부.  끝.