문서번호	수도자재관리센터-16152
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代윤승욱	08/25 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형52-한국기업사]

2014. 8.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 스텐레스 제수밸브 구매(대형52)

○ 계약업체 : 한국기업사

○ 계약금액 : 37,853,660원

○ 납품기한 : 2014. 9. 17까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	소프트실제수밸브
		80mm		100mm		200mm	400mm
		일반	핸들용	일반	핸들용	일반
계약수량	65	6	4	40	2	11	2
기납품수량	0	-	-	-	-	-	-
금회 납품수량	65	6	4	40	2	11	2
미납수량	0	-	-	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 스텐레스 제수밸브 80mm 외 3종, 65개

○ 검사일자 : 2014. 8. 22

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환, 기계운영7급 이성원

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

품명 및 규격	검사량	샘플량	규격 검사	외관 검사	재료시험			검사 결과
					기계적 성질	성분 분석	용출시험 (KC인증)
스텐레스 제수밸브 80mm	10	1	1	10	공인1	자체1	자체1	적합
스텐레스 제수밸브 100mm	42	1	1	42	공인1	자체1	자체1	적합
스텐레스 제수밸브 200mm	11	1	1	11	공인1	자체1	자체1	적합
스텐레스 제수밸브 400mm	2	1	1	2	공인1	자체1	자체1	적합

○ 규격검사 및 외관검사, 재료시험에 대한 시험성적서 등을 확인한 바       검사규정에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 검사표 1부.  끝.