투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-242,243,244,245)

1. 총무과-8739,8756,8757,8758(2014.08.29.)호와 관련입니다.

2.『시험번호 - 242,243,244,245』 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-242	아스콘 재료	WC-2	점	1	AP함량	6.1 %	입도는 붙임 참조
아-243		WC-4		1		5.2 %
아-244		WC-4		1		4.9 %
아-245		WC-4		1		5.1 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
★주무관	한인선		화학시험과장	09/03 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1544	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 태봉로 131(우면동15) 품질시험소	/	quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개