문서번호	안전관리과-3897
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	안전관리과장
정진혁	09/15 박상태

K-water연구원 업무협의 보고서

2014. 9. 12(금)

안전관리과

K-water연구원 업무협의 보고서

□ 제    목 : 석촌동 동공 관련 토질시험 시행 내용협의

□ 일    시 : 2014. 9. 12.(금)

□ 장    소 : 대전광역시 K-water 연구원

기반시설연구소 회의실

□ 협의인원 : 도시기반시설본부 안전관리과장 박상태, 정진혁

K-water 연구원 기반시설연구소장 김규범,

신동훈, 김남룡

□ 주요내용

○ 대형 공진주 및 진동삼축시험(반복삼축시험)을 통한 석촌동 동공의 공학적 원인규명 가능여부 협의

- 쉴드 진동하중의 영향범위 산정유무

- 쉴드 진동하중으로 인한 액상화 가능성 판정유무

○ 시험장비 확인 및 작동원리 확인

대형 공진주시험기	대형 진동삼축시험기

□ K-water 연구원 의견

○ 보유한 대형 공진주 시험으로는 원지반의 최대전단탄성계수([eqn: G _{max}])와 감쇠비(D)구할 수 있으나, 최대탄성변형률([eqn: gamma])은 측정하기 어려우며 공진주 시험으로는 쉴드 진동의 영향범위를 산정하기 난해하다.

○ 영향범위를 산정하기 위해서는 터널을 모사하여 쉴드에서 진동을 주는 수치해석 모델링을 하여야하나 현실적으로 불가능하다.

○ 느슨하고 포화된 사질토에 지진파 정도의 진동이 가해질 경우 액상화가 발생할 수 있다.

○ 보유한 대형 진동삼축시험기로는 원지반의 최대전단탄성계수([eqn: G _{max}]), 최대탄성변형률([eqn: gamma]), 감쇠비(D) 등의 동적물성특성 값과 특정한 진동하중에서의 액상화 가능성은 판정할 수 있으나, 쉴드장비의 진동하중으로는 액상화가 발생되지 않을 것으로 판단된다.

○ 신동훈 박사의 의견은 쉴드 전진부의 굴착으로 인한 천단부 마찰력저하에 따른 응력 이완된 토사가 지하수와 혼합되어 굴착시 배토되면서 급격하게 동공이 생성된 것으로 판단하였다.

○ 공진주 시험 및 진동삼축시험은 다양한 진동 및 구속압을 구현할 수 있어 일정 조건에서의 지반의 동적특성을 확인할 수 있다.

○ 김남룡 박사의 의견은 본 쉴드장비의 진동특성 값을 알 수 있을 경우 쉴드장비의 진동특성을 반영하여 공진주시험 및 진동삼축시험을 통하여 개략적인 영향범위 및 액상화 발생가능 여부를 확인하는 것은 가능할 것으로 설명하였다.

○ 향후 2차 기술연구용역 시에나 서울시 자체 원인조사 규명에 본원의 시험이 필요한 경우 적극 지원하겠다.