문서번호	토질재료시험과-3922
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		代이강일	09/19 권영찬
협조
	주무관		오화철

KOLAS관련 시험자간 비교시험 결과 보고

(원형 봉강, 콘크리트 벽돌)

2014. 09

토질재료시험과

KOLAS 관련 시험자간 비교시험 결과 보고

2014년도 「경영시스템 품질절차서」의 품질보증절차에 따른 품질보증계획과 관련하여 금속 및 관련제품, 시멘트 및 관련제품에 대한 시험자간(참가자)간 비교시험을 실시한 결과 보고임

Ⅰ		시험개요

시험기간 : 2014.8.19 ~ 9.10

시험장소 : 재료분야 시험실

시험장비

○ 만능재료시험기(200톤), 디지털 캘리퍼스(30mm)

○ 압축강도시험기(300톤), 디지털 캘리퍼스(30mm)

시 험 자 : 이강일, 조보선, 이강주, 최기남

시험 방법 및 시료

○ 1.001 금속 및 관련제품 : KS B 0802:2003(금속재료 인장시험 방법)

- 시료 : D=16mm

○ 1.003 시멘트 및 관련제품 : KS F 4004 : 2013(콘크리트 벽돌시험)

- 시료 : 190×57×90mm

Ⅱ		비교 시험 결과

	총 평
품질보증계획과 관련하여 2014.8.19 ~ 9.10간 금속 및 관련제품, 시멘트 및 관련제품에 대한 시험자간 비교시험 결과를 통계학적으로 분석한 결과 원형봉강(연신율)과 콘크리트 벽돌(압축강도) 통계기준치인 ｜Z-｜값 2이하로 만족한 것으로 나타나 시험자간 숙련도 비교 시험결과는 각자 적합한 시험능력을 갖추고 있는 것으로 판단됨.

원형봉강 분석결과

○ 시험결과 및 통계분석

1) 시험요원별 시험결과

시험요원	이강일	조보선	이강주	최기남	비 고
연신율(%)	9.280	9.597	8.893	8.793	개인별 평균값
평 균	9.141
분 산	0.2425
표준편차	0.536
최대값	10.44
최소값	8.430

2) Z-Score 수행도평가

Z =	결과값 - 전체평균
	표준편차

시험자	이강일	조보선	이강주	최기남	비 고
Z-Score	0.259	0.850	-0.461	-0.648
분석결과	만족	만족	만족	만족

※ ｜Z｜≤ 2 만족, 2＜｜Z-｜＜ 3 의심,｜Z｜≥ 3 불만족

3) 분산분석(일원배치법)

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
처리	1.2275	3	0.4029	1.6894	0.2458	4.0662
잔차	1.9376	8	0.2422	-	-	-
계	3.1651	11	-	-	-	-

※  F 비 ＜ F기각치 : 만족,  P-값 ＞ 0.05 : 만족

○ 비교숙련도시험 결과 : 만족

원형봉강의 연신율 측정에 관한 시험자별 숙련도시험을 실시하고 그 값을 Z-Score, 분산분석(일원배치법)에 의해 통계분석 한 결과 시험자간 숙련도가 모두 허용 오차 범위 내 만족으로 나타남

콘크리트 벽돌 압축강도시험 분석결과

○ 시험결과 및 통계분석

1) 시험요원별 시험결과

시험요원	이강일	조보선	이강주	최기남	비 고
압축강도(Mpa)	9.83	9.85	9.86	9.82	4회측정 평균값
평 균	9.845
분 산	0.004
표준편차	0.032
최대값	9.92
최소값	9.80

2) Z-Score 수행도평가

Z =	결과값 - 전체평균
	표준편차

시험자	이강일	조보선	이강주	최기남	비 고
Z-Score	-0.469	0.156	0.469	-0.781
분석결과	만족	만족	만족	만족

※ ｜Z｜≤ 2 만족, 2＜｜Z-｜＜ 3 의심,｜Z｜≥ 3 불만족

3) 분산분석(일원배치법)

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
처리	0.0145	3	0.0048	2.0398	0.1869	4.0661
잔차	0.0190	8	0.0024	-	-	-
계	0.0335	11	-	-	-	-

※ F 비  ＜ F기각치 : 만족,  P-값 ＞ 0.05 : 만족

○ 비교숙련도시험 결과 : 만족

콘크리트 벽돌 압축강도 측정에 관한 시험자별 숙련도시험을 실시하고 그 값을 Z-Score, 분산분석(일원배치법)에 의해 통계분석 한 결과 시험자간 숙련도가 모두 허용오차 범위 내 만족으로 나타남

붙임 : 1. 시험자간 비교시험 결과 보고서(원형봉강 연신율) 1부.

2. 시험자간 비교시험 결과 보고서(콘크리트 벽돌 압축강도) 1부. 끝.