문서번호	수도자재관리센터-18025
결재일자	2014.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	09/22 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형41번외 2건)0922

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철관 (내면에폭시분체 도장(BPF)) 600mm외 5종구매(대형45)	주철관6종 1,030본	₩527,500000	2014.08.07 (2014.09.16)	㈜신안 주철
덕타일 주철관 타이튼(2종) 100mm외 7종 구매(대형41번)	주철관8종 1,640본	₩177,580,900	2014.07.24 (2014.09.24)
덕타일 주철 이형관 구매(대형57)	이형관19종 1,522개	₩98,239,850	2014.08.24 (2014.10.09)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.09.22

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관(2종) (내면에폭시분체 도장(BPF))	KP400	본	30	27	3	0
	KP600	본	250	196	54	0

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관(3종) (시멘트라이닝)	타이튼 200	본	140	0	140	0
덕타일주철이형관 곡관(L)형 45도	B형 300mm	개	140	0	140	0
	B형 700mm	개	10	0	10	0
	B형 800mm	개	2	0	2	0

□ 검사결과

(단위:본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일주철관(2종) (내면에폭시분체 도장(BPF))	KP400	3	1	1	-	-	-	적합
	KP600	54	1	1	-	-	-	적합
덕타일주철관(3종) (시멘트라이닝)	타이튼 200	140	2	2	-	-	-	적합
덕타일주철이형관 곡관(L)형 45도	B형 300mm	140	2	2	-	-	-	적합
	B형 700mm	10	1	1	-	-	-	적합
	B형 800mm	2	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관검사표(대형41) 1부.

2. 덕타일 주철관검사표(대형45) 1부.

3. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형57) 1부. 끝.