투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-427~타-435)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 26.4℃,  습도 42%

라. 시험일자 : 2014. 9. 23.

마. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)	탄소당량(Ceq)
타-427	SD500 10mm	1	0.035	0.025	-
	SD500 13mm	1	0.033	0.031	-
	SD500 16mm	1	0.026	0.027	-
	SD600 19mm	1	0.036	0.020	0.53
	SD600 22mm	1	0.032	0.029	0.55
	SD600 25mm	1	0.028	0.017	0.51
	SD600 29mm	1	0.030	0.022	0.56
타-428	SD400 10mm	1	0.014	0.017	-
	SD400 13mm	1	0.025	0.029	-
	SD400 19mm	1	0.013	0.008	-
	SD400 22mm	1	0.016	0.007	-
	SD500 19mm	1	0.014	0.018	-
	SD500 25mm	1	0.018	0.011	-
	SD600 19mm	1	0.014	0.025	0.48
	SD600 25mm	1	0.023	0.010	0.34
KS기준			0.050이하	0.050이하	0.63이하

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)	탄소당량(Ceq)
타-429	SD500 10mm	1	0.013	0.008	-
타-430	SD500 13mm	1	0.018	0.026	-
타-431	SD500 16mm	1	0.011	0.030	-
타-432	SD600 19mm	1	0.009	0.021	0.49
타-433	SD600 22mm	1	0.011	0.005	0.37
타-434	SD600 25mm	1	0.014	0.009	0.41
타-435	SD600 29mm	1	0.010	0.007	0.40
KS기준			0.050이하	0.050이하	0.63이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	09/24 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1704	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개