출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	김익수	09/29 어수미

	명에 의하여 2014. 9. 26(금) 하천 조경석 석면 비산방지 대책 연구를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 26.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 26(금) 13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고(하천 조경석 비산방지대책 연구)
내용	□ 장 소 : 우이천 □ 출장자 : 배일상, 이수현 □ 내 용 - 석면비산방지제 효능 비교실험을 위한 샘플 조경석 시료채취 및 석면비산 방지제 2차코팅 □ 실시결과 ▶ 석면비산방지제 코팅 조경석 표면 시료채취 ❍ 조경석 표면 시료채취 : 우이천 수유교 밑 4개 조경석(9.18 코팅실시) - 시료채취 방법 : 물티슈를 이용 조경석 표면 시료채취 ․ 1번조경석 : 한0000 제품 ․ 2번조경석 : 크0000 제품 ․ 3번조경석 : 이0000 제품 실외용 ․ 4번조경석 : 이0000 제품 실내용(방수+)

내용

- 육안확인결과 1번,2번 조경석은 외관상 차이가 없었으며 3번 조경석은

다른 조경석에 비해 조경석 표면 색이 선명하며 뚜렷하였고, 4번조경석          은 표면 하얗게 변해 있었음

▶ 석면비산방지제 2차 코팅

❍ 5번 조경석(이0000 제품 실외용)에 2차코팅 실시

▶ 관련사진

1번 조경석(1차 코팅 후)	1번 조경석 시료채취	2번 조경석(1차 코팅 후)
2번 조경석 시료채취	3번 조경석(1차 코팅 후)	3번 조경석 시료채취
4번 조경석(1차 코팅 후)	4번 조경석 시료채취	5번 조경석 2차 코팅

□ 향후조치

- 하천 조경석 석면비산방지대책연구와 관련 석면비산방지제 코팅효과 비교

검증