문서번호	수도자재관리센터-18830
결재일자	2014.10.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	10/02 代최우섭
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형59번)1001

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철관 (내면에폭시분체 도장(BPF)) 타이튼2종80mm외 10종구매(대형59)	주철관11종 1,165본	₩651,900,000	2014.09.15 (2014.11.16)	한국주철관 공업(주)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.10.01

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관 [내면에폭시분체 도장(BPF)]	(2종)타이튼100	본	100	0	100	0
	(2종)타이튼200	본	50	0	50	0
	(2종)타이튼300	본	150	0	40	110
	(2종) KP400	본	100	0	100	0
	(2종) KP500	본	250	0	130	120
	(3종) 타이튼100	본	200	0	96	104
	(3종) 타이튼200	본	150	0	150	0

□ 검사결과

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일주철관 [내면에폭시 분체 도장(BPF)]	(2종)타이튼100	100	1	1	-	-	-	적합
	(2종)타이튼200	50	1	1	-	-	-	적합
	(2종)타이튼300	40	1	1	-	-	-	적합
	(2종) KP400	100	1	1	-	-	-	적합
	(2종) KP500	130	2	2	-	-	-	적합
	(3종) 타이튼100	96	1	1	-	-	-	적합
	(3종) 타이튼200	150	2	2	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 덕타일 주철관검사표(대형59) 1부.