문서번호	수처리연구과-5111
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
신장환	이만호	최영준		10/17 구아미
협 조
	미생물검사과장		함영국
	재료연구과장		윤중섭
	먹는물분석과장		황오주

장석질 여과사 성능실험 추진계획

2014.10

상수도연구원

(수처리연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

장석질 여과사 성능실험 추진계획(안)

본부 수질과에서 장석질 여과사에 대한 성능검사(규격, 용출, 흡착, 여과)를 요청함에 따라 시험계획을 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

근 거

○ 본부(수질과-6339호, ’14.9.16)에서 장석질(화강암) 여과사 성능 확인 및        활용 가능성 검토 요청

현 황

○ 샘플 입고 : ’14.10.7

- 재질구성 : 장석 70%, 장석반암(맥반석) 20%, 석영 5%, 운모 5%

Ⅱ		실 험 계 획

추진방향

○ 환경부 수처리제 모래여재 규격의 적합 유무 확인

○ 여과공정에서의 여재로서의 성능 및 적용가능성 검토

실험개요

○ 실험기간 : 2014. 10 ~ 12(2개월간)

○ 실험대상 : 장석질 여과사

○ 실험내용 : 규격시험, 용출시험, 흡착시험, 여과시험

실험방법 및 검사항목

○ 여과사 규격시험

- 시험방법 : KWWA-F100 “수도용 여과모래 시험방법”

- 검사항목(9개 항목) : 유효경, 균등계수, 최대경, 최소경, 비중, 강열감량,                         마모율, 세척탁도, 염산가용율

- 협조부서 : 재료연구과

※ 규격시험 합격 시 용출실험등 다른 실험 진행 예정

○ 용출실험

- 실험방법 : 시료와 증류수를 혼합하여 흔든 후 경과시간에 따른 용출량 측정

- 검사항목(13개 항목) : F, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, P, Mn, Fe, Ba, NO3, SO4

- 협조부서 : 먹는물분석과

○ 흡착실험

- 실험방법 : 고농도 중금속 물질 항목별 제조 후 흡착량 평가

- 검사항목(4개 항목) : Pb, Cu, Cd, As

- 협조부서 : 먹는물분석과

○ 여과실험

- 실험방법 : 침전수를 컬럼내로 통과시켜 통과 전후 수질 등 비교

< 여과시험 개요도 >

침전수

침전수

[모래 여과사]

[장석질 여과사]

컬럼 →

- 검사항목(4개 항목) : pH, 온도, 탁도, TOC

※ 먹는물 수질검사 전항목 먹는물분석과/미생물검사과에 분석 의뢰

- 시험기기

· (구의)고도정수처리플랜트내 컬럼(내경 45mm 길이 1m) 2개로 시험

· 컬럼내 여층 높이 : 여재층 60cm, 자갈층 10cm

추진일정

○ 규격시험 : ~ 10.17

○ 용출실험 및 흡착실험 : 10.20 ~ 10.31

○ 여과실험 : 11.3 ~ 12.3

○ 실험결과 분석 및 여과사로서의 이용 가능 여부 등 검토 : ~ 12.26

행정사항

○ 성능실험 결과 및 활용 가능성 검토결과 본부 보고. 끝.