문서번호	수도자재관리센터-19975
결재일자	2014.10.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	10/20 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형58번)1017

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일 주철 이형관 구매(대형58)	이형관8종 1,950개	₩95,142,420	2014.08.29 (2014.10.18)	㈜신안 주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.10.17

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형58	덕타일주철 이형관	이음관 100mm	개	350	30	320	0
		이음관 150mm	개	450	0	450	0
		이음관 200mm	개	250	214	36	0
		1악 단관 80*650	개	100	0	100	0
		1악 단관 100*650	개	200	0	200	0
		1악 단관 300*650	개	100	54	46	0

□ 검사결과

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 58번	덕타일주철 이형관	이음관 100mm	320	4	4	-	-	-	적합
		이음관 150mm	450	5	5	-	-	-	적합
		이음관 200mm	36	1	1	-	-	-	적합
		1악 단관 80*650	100	1	1	-	-	-	적합
		1악 단관 100*650	200	2	2	-	-	-	적합
		1악 단관 300*650	46	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 검토 결과 적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형58) 1부. 끝.