투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-407, 408, 409, 412, 414)

1.총무과-10780, 10786, 10787, 10797, 10807(2014.10.27)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 407	아스콘 재료	wc-5	점	5	AP함량	5.3 %	입도는 붙임 참조
아 408		wc-3				5.0 %
아 409		wc-3				5.1 %
아 412		wc-2				5.1 %
아 414		wc-4				5.1 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	장진국		화학시험과장	10/28 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2001	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 서초구 우면동 태봉로131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	300-8459	/	mnm4003@seoul.go.kr	/	대시민공개