문서번호	토질재료시험과-4673
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토질재료시험과장
조보선	10/29 代문상묵

주간업무(11.03~11.07)

2014.10.

토질재료시험과                                      2014.11.03(월)

전  주  실  적

(10.27 ～ 10.31)

금  주  계  획

(11.03 ～ 11.07)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	120/ 391	2,606 / 8,359
준 설 토	16 / 16	745 / 745
아스콘	71 / 234	624 / 2,881
흙,기층재등	2 / 14	73 / 376
철근	16 / 86	648 / 2,976
시멘트제품	2 / 8	143 / 522
골재	3 / 18	36 / 133
공시체	6 / 6	157 / 159
기타	4 / 9	180 / 567

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 직원 교육

- KOLAS 17025 교육

2014.10.29. ~ 10.31 : 토질재료시험과장 박희석

- 리더십 교육

2014.10.29. ~ 10.30 : 7급 이덕범

- 공사관리실무교육

2014.10.27. ~ 10.31 : 7급 김현호

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	38	141
준 설 토	10	10
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ KOLAS관련 국가기술표준원 승인 숙련도 시험 추진

- 대상품목 : 아스팔트 혼합물, 시멘트 및 관련제품

- 시 험 자

· 아스팔트 혼합물 : 문상묵, 오화철, 최기남, 김득원

· 시멘트 및 관련제품 : 조보선, 이덕범

- 대    상 : 시멘트 및 관련품외 1종

- 기    간 : 2014.11. ~ 2014.12.

- 추진계획

· 2014.11.07 : 계획 수립

· 2014.11.28 : 시료(표준물질) 제작

· 2014.12.05 : 국가기술표준원에 숙련도시험 계획                승인 및 평가 비용 납부

· 2014.12.19 : 평가사 감독 하에 숙련도 시험 실시

· 2014.12.30 : 결과 보고

○ 천장크레인 정기검사 실시

- 검사대상 : 천장크레인(10톤) - 외압강도실

- 검 사 일 : 2014. 11 .7(금)

- 검사주기 : 매 2년 마다 실시

- 검사기관 : (사)대한산업안전협회 서울동부지회

- 검사비용 : 79,000원