투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-485 ~ 타-488)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 21.5℃,  습도 52%

라. 시험일자 : 2014. 11. 1.

마. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)	탄소당량(Ceq)
타-485	SS400	1	0.016	0.012	-
타-486	SD400 10mm	1	0.028	0.032	-
타-487	SD300 13mm	1	0.021	0.033	-
	SD300 16mm	1	0.019	0.026	-
	SD300 19mm	1	0.023	0.034	-
타-488	SD600 16mm	1	0.014	0.022	0.54
KS기준			0.050이하	0.050이하	0.63이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	11/03 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2050	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개