투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-464)

1.총무과-11420 (2014.11.12)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 464	아스콘 재료	wc-4	점	1	AP함량	5.2 %	입도는 붙임 참조

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	장진국		화학시험과장	11/14 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2170	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	300-8459	/	mnm4003@seoul.go.kr	/	대시민공개