투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-528, 타-532, 타-534~536)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험환경 : 온도 23.2℃,  습도 32%

라. 시험일자 : 2014. 11. 17.

마. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-528	SD400 13mm	1	0.021	0.024
	SD500 22mm	1	0.027	0.030
타-532	SD400 16mm(1)	1	0.015	0.022
	SD500 22mm(2)	1	0.018	0.014
	SD400 10mm(3)	1	0.027	0.046
	SD500 22mm(4)	1	0.017	0.034
타-534	SD400 19mm	1	0.032	0.043
	SD400 29mm	1	0.021	0.011
타-535	SD500 16mm	1	0.028	0.027
타-536	SD400 10mm	1	0.027	0.033
	SD400 13mm	1	0.034	0.042
	SD500 16mm	1	0.028	0.035
	SD500 19mm	1	0.034	0.043
	SD500 22mm	1	0.033	0.030
	SD500 25mm	1	0.027	0.036
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	11/18 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2197	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개