문서번호	토질재료시험과-5117
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		박희석	11/18 권영찬
협조	주무관		김태중
	주무관		오화철

KOLAS 숙련도 시험용 공시체 제작

2014. 11.

품질시험소

KOLAS 숙련도 시험용 공시체 제작

KOLAS 숙련도 시험(시멘트 제품, 건설 및 건자재 제품)용 공시체를 제작하여 KOLAS 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

KOLAS 숙련도 시험계획(토질재료과-4909(2011.11.7.)

Ⅱ		숙련도시험용 공시체 제작

시멘트 및 관련제품(콘크리트 압축강도)

○ 공시체 규격 : D=100mm, H=200mm

○ 공시체 수량 : 50개

○ 제작방법 : 시험소내 구비된 몰드 등 장비가 부족하여 ㈜삼표에 출장하여 제작하여 7일 수중양생 후 사업소로 운반

○ 제작일시 : 2014. 11. 18

○ 제작참여자

- 시설주사 김태중, 시설주사 문상묵, 시설주사보 오화철

건설 및 건자재 제품(아스팔트 혼합물 두께 측정)

○ 공시체 규격 : D=101.6mm 이하, H=63.5±1.27mm

○ 공시체 수량 : 37개

○ 제작방법 : 시험완료 후 남은 시료 활용하여 자체 제작

○ 제작일시 : 2014. 11.14 ~ 11. 17(제작완료)

○ 제작참여자

- 시설주사 문상묵, 시설주사보 오화철

○ 공시체 사진

소요예산

○ 콘크리트 공시체 : 200천원

- 콘크리트 자재비, 장비사용료 및 운반비

․ 50개 × 4,000원 = 200,000원

○ 아스팔트 혼합물 공시체 : 무대(남은시료 활용)

○ 예산과목 : 건설공사품질수준향상, 건설공사품질관리사업,건설자재품질시험, 연구개발비(207), 시험연구비(03).   끝.