투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-487, 488, 489)

1.총무과-11634, 11635, 11636(2014.11.18)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 487	아스콘 재료	wc-3	점	3	AP함량	5.3 %	입도는 붙임 참조
아 488
		wc-4
						5.2 %
아 489
		wc-4
						5.3 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	장진국		화학시험과장	11/20 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2223	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/	quality.seoul.go.kr
전화		/전송	300-8459	/	mnm4003@seoul.go.kr	/	대시민공개