문서번호	식의약품부-8173
결재일자	2013.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	첨가물검사팀장	식의약품부장		보건환경연구원장
김태랑	신기영	김정헌		09/06 채영주
협 조
	연구기획팀장		이상미

부적이력 기구 ․ 용기 안전성 검사

식의약품부

(첨가물검사팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

부적이력 기구 ․ 용기 안전성 검사

일상 생활에서 많이 사용되고 있는 부적 이력 기구 ․ 용기의 일부     제품에서 유해물질이 기준을 초과 검출됨에 따라 시중 판매 제품에 대한  안전성 실태를 조사함.

■				추 진 개 요
		c

○ 멜라민 젓가락 및 유아용 식기 등에서 유해물질 검출

- 2012년 멜라민젓가락에서 포름알데히드(식의약품부-2970, 2012.03.07.) 기준초과 검출      - 2009년 수입산 유아용 용기(식의약품부-5831,2009.05.07) 중 증발잔류물 부적합

○ 국내에서 유통되는 부적이력 기구 및 용기(수입산 포함)에 대하여 원료로부터        용출되는 유해물질을 검사하여 시판 국내산 및 수입 기구 ․ 용기의 안전성          개선 실태 확인 필요

■				추 진 내 용
		c

○ 추진 기간 :  2013년 6 ~ 7월

○ 검사 대상 :  100건(목재류 60건, 멜라민식기 35건, 폴리락타이드 5건)

※ 수입 제품 - 61건(중국 55건, 베트남 3건, 태국 2건, 일본 1건)

○ 검사 항목 : 목재류(비소, 납, 이산화황, 올쏘-페닐페놀, 치아벤다졸, 비페닐, 이마자릴)

멜라민수지(납, 증발잔류물, 페놀, 포름알데히드, 멜라민)

폴리락타이드(비소, 납, 과망간산칼륨소비량, 포름알데히드, 형광증백제)

○ 시료수거 - 연구기획팀, 시료분석 - 첨가물검사팀

○ 세부내역 :

재 질	제 품 명	건 수	원 산 지	비 고
계		100	61
목재류	젓가락	35	일본 1, 중국 16, 베트남 1
	산적꽂이	11	중국 6
	김발	9	중국 8
	미니절구	1	베트남 1
	숟가락	2	중국 1
	주걱	2	베트남 1, 중국 1
멜라민	숟가락	1	중국 1
	주걱	2	태국 2
	볼	16 (유아용:9)	중국 9	간접식기 표기제품 1
	쟁반	5	중국 5	간접식기 표기제품 3
	접시	5 (유아용:2)	중국 4
	국자	3	중국 2
	포크	1	중국 1
	식판	2 (유아용:2)	중국 1
폴리락타이드 (전분코팅)	식판	1(유아용)
	공기	4(유아용)

※ 유아용제품 :멜라민식기 13건(중국산 11, 국산 2), 폴리락타이드 5건(국산)

■				검 사 결 과
		c

❍ 검사 실적

△ 목재류 60건(나무젓가락 35, 산적꽂이 11, 김발 9, 숟가락 2, 주걱 2,           미니절구 1)을 검사한 결과 모두 기준 이내였음.

⇒ 비소, 이산화황, 올쏘-페닐페놀, 치아벤다졸, 비페닐, 이마자릴 항목은            모두 불검출이었고 납은 평균 0.02mg/L(불검출 ~ 0.36mg/L)로 57건            에서 검출되었으며, 가장 높게 검출된 것은 중국산 대나무젓가락으로

0.36mg/L이었다. 국산제품에서는 납 성분이 최대 0.05mg/L 검출됨.

(단위 : mg/L)

구 분	규 격 항 목							비 고
	비소	납	이산화황	올쏘- 페닐페놀	치아 벤다졸	비페닐	이마자릴
기 준	0.1이하	1 이하	12.8 이하	7.3 이하	1.8 이하	0.9 이하	0.6 이하
검출건수	-	57	-	-	-	-	-
시험결과	불검출	불검출~ 0.36	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

△ 멜라민 수지 35건(볼 16, 쟁반 5, 접시 5, 국자 3, 식판 2, 주걱 2,         포크 1, 숟가락 1)을 검사한 결과 모두 기준에 적합하였으며 페놀은        검출된 제품이 없었음.

⇒ 납 성분은 중국산 볼에서  최대 0.13mg/L 검출되었고 나머지 제품은               0.03mg/L 이하로 검출되었음.

⇒ 증발잔류물은 32건에서 검출되었으며, 가장 많이 검출된 제품은 중국산            포크에서 21mg/L 이었고, 태국산 주걱과 중국산 쟁반에서도 20mg/L              검출되었음.

⇒ 멜라민 검출건수는 9건으로 0.50~2.14mg/L의 범위를 보였으며, 중국산            국자에서 최대 2.14mg/L 검출되었고, 국산 제품은 볼에서 0.03mg/L로            가장 높게 검출되었음.

⇒ 포름알데히드는 18건에서 0.35~2.66mg/L의 범위로 검출되었으며,

중국산은 쟁반에서, 국산은 볼에서 각각 2.66mg/L, 2.47mg/L로                가장 많았으며, 평균 검출량은 수입제품(25건), 국산제품(10건)이 각             각 0.54mg/L과 0.35mg/L로 수입제품이 높았음.

(단위 : mg/L)

구 분	납	증발잔류물	페놀	포름알데히드	멜라민
기 준	1 이하	30 이하	5 이하	4 이하	30 이하
검출건수	33	32	-	18	9
시험결과	불검출~ 0.13	0~21	불검출	불검출~2.66	불검출~2.14

⇒ 유아용 멜라민 제품 13건(볼 9, 식판 2, 접시 2)에서 납은                      0.01~0.13mg/L의 범위로 검출되었고, 볼 1건과 식판 1건에서 멜라              민이 각각 2.10mg/L, 1.62mg/L 검출되었으며, 포름알데히드 역시              볼 1건(0.61mg/L), 접시 1건(0.46mg/L) 및 식판 1건 (0.55mg/L)에             서 검출되었고 나머지 제품에서는 불검출이었음.

⇒ 직접식기 사용금지 표기(간접식기)제품은 4건(쟁반 3과 볼 1)이             었고, 표기 제품 중 쟁반 3건은 중국산, 볼 1건은 국산이었다.

- 포름알데히드가 평균 2.09mg/L로 검출되어 전체 멜라민용기의 평균                 (0.48mg/L) 및 직접 식기 제품 31건(0.28mg/L)보다 상대적으로                높게 검출되었음. 표기제품 볼은 전체 국산 제품(39건) 중 포름알데             히드 검출량이 가장 높았다. 최대 검출제품 역시 직접식기 사용금지             제품으로 중국산이었음.

- 멜라민 성분은 간접식기제품에서 평균 0.72mg/L 검출되었고, 이는                 멜라민 용기 전체 평균 0.32mg/L 및 직접식기 제품 0.27mg/L보다 높게              검출되었음.

(단위 mg/L)

구분	납	증발잔류물	페놀	포름알데히드	멜라민
쟁반(3건)	불검출~ 0.13	3~18	불검출	1.40~2.66	0.50~1.80
볼(1건)	0.03	4	불검출	2.47	불검출

※ 멜라민 수지는 멜라민과 포름알데히드를 축합하여 제조된 것으로 단단           하고 내마모성, 내충격성 등이 우수하여 유아용 용기에 사용되고 있으며,         멜라민과 포름알데히드는 제조 시 사용되는 원료물질로 미 반응 상태로          재질 중 잔류하여 식품으로 이행될 우려가 있음.

△ 폴리락타이드(전분코팅) 기구 ․ 용기(공기 4, 식판 1)을 검사한 결과, 식품용       기구 및 용기 규격에 적합함.

⇒ 5개 모두 국산 유아용 제품이었으며, 비소, 포름알데히드, 형광증백제는             모두 불검출이었고, 납은 모두 0.01mg/L 검출되었으며, 과망간산칼륨             소비량은 식판 및 공기에서 최대 1.71mg/L 검출되었음.

(단위 : mg/L)

구 분	비소	납	과망간산칼륨소비량	포름알데히드	형광증백제
기 준	0.1 이하	1 이하	10 이하	4 이하	불검출
검출건수	-	5	5	-	-
시험결과	불검출	0.01	0.35~1.71	불검출	불검출

※ 폴리락타이드(PLA)는 미생물에 분해될수 있으며, 생체 적합성이 좋고                  외관이 투명하나 열변형 온도가 낮고 빛에 의해 분해되는 특성을                     가지고 있음.

■				평 가
		c

○  목재류, 멜라민수지, 폴리락타이드 재질의 젓가락, 숟가락, 유아용 용기 등         에서 유해물질 검사한 결과, 증발잔류물, 포름알데히드, 멜라민, 페놀 등         규격을 초과한 제품은 없었음.

○  2012년 멜라민 제품 검사결과 포름알데히드가 부적합하였으나 멜라민             기구․용기 35건 중 포름알데히드는 18건(0.35~2.66mg/L), 멜라민은              9건(0.50~2.14mg/L)에서 검출되었고, 모두 기준치이내 안전한 수준이었음.

○  멜라민 제품 중 유아용(평균 0.12mg/L) 및 비유아용 제품(0.69mg/L)간          포름알데히드 용출량은 통계적으로 유의한 것으로 나타났고, 수입 제품과         국산 제품간 납, 멜라민 및 포름알데히드 검출량은 차이가 없는 것으로 나타남.

○  멜라민 용기 중 직접식기 사용금지(간접식기) 표기제품과 직접식기사용           제품간 포름알데히드 용출량은 평균 각각 2.09mg/L과 0.28mg/L으로 통계         적으로 유의차를 보이고 있어 사용시 용도에 맞게 사용하도록 주의를            기울이는 것이 바람직하며, 멜라민은 차이가 없는 것으로 나타남.

■				향후계획
		c

○ 멜라민 용기 중 직접식기 사용금지(간접식기) 표기제품에 대해 용도에 맞는               사용 홍보 필요.

○ 합성수지제 기구․용기의 장기 연속 사용으로 열화에 의한 유해물질 변화 추이             조사 필요.