투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보 (아-474)

1. 총무과-11577(2014.11.17)호와 관련입니다.

2. 『시험번호:아–474』 아스팔트콘크리트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	시료구분	시 험 종 목		비고
			아스팔트 함량 (%)	체가름 입도분포
아-474	아스팔트 콘크리트 (표층용)	개질-PSMA 10 mm	7.8 %	붙임 참조

붙 임 : 시험결과서 1부.  끝.

	화 학 시 험 과 장
★주무관	한인선		화학시험과장	11/25 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2256	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 태봉로 131(우면동15) 품질시험소	/	quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개