정기점검 보고서(탄천2교)

문서번호	시설보수과-4567
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
		김호규		김희철		박용선		11/28 송상영

시설물명	시설물개요				관리책임자	비고
	종별	B(m)	L(m)	준공년도
탄천2교	2종	30	518	86. 7. 22	동부도로사업소 담당 김호규

◦ 점검일시 : 2014. 11. 27.

◦ 점 검 자 : 김호규, 김희철

◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부	비고
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
탄천2교	A4주변 토공부 아스콘포장 균열 및 불량(양방향)	B=22m, L=170m		‘14년 일상유지보수공사로 정비완료	2014년 상반기 점검
	P2 신축이음 후타재일부 파손	1개소		직영반에 정비완료(‘14.4.30)

◦ 새로운 이상 발생 개소

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					전문가 자문여부
시설명	손상 내용	손상규모	손상등급	조 치 내 용
탄천2교	S1 교면포장 소파 및 망상균열 발생	B=0.1m, L=10m		‘15년 탄천2교보수공사로 시행
	차량방호울타리 연석 콘크리트 들뜸	1개소		‘15년 탄천2교보수공사로 시행
	보도포장 단부 들뜸	2개소		직영반에 작업지시

붙 임 : 점검사진 1부.

점 검 사 진

▼ A4 주변 토공부 아스콘포장 정비 완료	▼ S1 교면포장 소파 및 망상균열 발생
▼ 차량방호울타리 연석 콘크리트 동결 융해	▼ 탄성 보도포장 단부 들뜸

끝.