문서번호	수도자재관리센터-23388
결재일자	2014.12.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		代윤승욱	12/05 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형65번외 1건)1203

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철이형관 구매(대형65)	이형관88종 2,628개	₩249,119,310	2014.10.02 (2014.12.11)	신안 주철
덕타일주철이형관 구매(대형70)	이형관37종 1,460개	₩89,023,560	2014.10.15 (2014.12.03)	“

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.12.03

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 65	덕타일 주철 이형관	1F단관 500mm*650L	개	15	0	5	10
		1F단관 600mm*650L	개	2	1	1	0
		이음관 250mm	개	35	0	35	0
		이음관 400mm	개	165	152	13	0
		KP소켓곡관(B)L 400mm*45″	개	95	14	4	77
		KP소켓곡관(B)L 500mm*22″	개	10	5	1	4
대형 70	덕타일 주철 이형관	KP소켓곡관(B) 100*22″	개	50	0	50	0
		KP소켓곡관(B) 100mm*45″	개	100	0	100	0
		KP소켓곡관(B)L 150mm*22″	개	50	0	50	0
		KP소켓곡관(B)L 150mm*45″	개	100	64	36	0
		KP소켓곡관(B)L 200mm*22″	개	50	0	50	0
		KP소켓곡관(B)L 200mm*45″	개	150	63	87	0
		KP소켓곡관(B)L 500mm*22″	개	10	0	10	0

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 70	덕타일 주철 이형관	소켓플랜지T형관(B) 200mm*80mm	개	20	0	20	0
		소켓플랜지T형관(B) 200mm*100mm	개	10	0	10	0
		소켓플랜지T형관(B) 200mm*200mm	개	10	0	10	0
		소켓플랜지T형관(B) 300mm*200mm	개	10	0	10	0
		1F단관 80mm*650L	개	50	0	50	0
		1F단관 100mm*650L	개	100	41	59	0
		1F단관 150mm*650L	개	50	25	25	0
		1F단관 300mm*650L	개	50	12	38	0
		1F단관 500mm*650L	개	10	0	10	0
		이음관 80mm	개	100	50	50	0
		이음관 150mm	개	50	32	18	0
		소켓편락관(A) 100mm*80mm	개	10	1	9	0
		소켓편락관(A) 150mm*80mm	개	10	2	8	0
		소켓편락관(A) 150mm*100mm	개	15	8	7	0
		소켓편락관(A) 200mm*150mm	개	10	0	10	0
		소켓편락관(A) 300mm*200mm	개	10	0	10	0
		소켓편락관(A) 300mm*250mm	개	5	3	2	0
		플랜지편락관(A) 100mm*80mm	개	30	6	24	0

□ 검사결과

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 65번	덕타일주철 이형관	1F단관 500mm*650L	5	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 600mm*650L	1	1	1	-	-	-	적합
		이음관 250mm	35	1	1	-	-	-	적합
		이음관 400mm	13	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 400mm*45″	4	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 500mm*22″	1	1	1	-	-	-	적합

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 70번	덕타일 주철 이형관	KP소켓곡관(B) 100*22″	50	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B) 100mm*45″	100	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 150mm*22″	50	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 150mm*45″	36	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 200mm*22″	50	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 200mm*45″	87	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 500mm*22″	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T형관(B) 200mm*80mm	20	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T형관(B) 200mm*100mm	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T형관(B) 200mm*200mm	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T형관(B) 300mm*200mm	10	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 80mm*650L	50	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 100mm*650L	59	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 150mm*650L	25	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 300mm*650L	38	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 500mm*650L	10	1	1	-	-	-	적합
		이음관 80mm	50	1	1	-	-	-	적합
		이음관 150mm	18	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 100mm*80mm	9	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 150mm*80mm	8	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 150mm*100mm	7	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 200mm*150mm	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 300mm*200mm	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 300mm*250mm	2	1	1	-	-	-	적합
		플랜지편락관(A) 100mm*80mm	24	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형65) 1부.

2. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형70) 1부. 끝.