투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-572,573, 574)

1.총무과-12326, 12327, 12328(2014.12.04)호와 관련입니다.

2.귀 과에서 요청한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아 572	아스콘 재료	개질wc-5	점	3	AP함량	5.4 %	입도는 붙임 참조
아 573
		개질wc-5
						5.6 %
아 574
		개질wc-6
						6.1 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	장진국		화학시험과장	12/11 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2398	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 서초구 태봉로 131	/	quality.seoul.go.kr
전화	3462-7215	/전송		/	mnm4003@seoul.go.kr	/	대시민공개