문서번호	도로보수과-11405
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박상구		김권일	12/15 조병준
협조
	관리단속과장		이은엽

품질시험 불합격 자재 조치 방안 검토 보고(노후포장 1구역 아스콘)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

강서도로사업소

도로보수과

품질시험 불합격 자재 조치 방안 검토 보고

노후 포장도로 정비 공사에 관급한 아스콘 중 일부가 품질 기준을 벗어나 이의 처리 방안을 검토하고 보고드림

1		관련 공사 개요

○ 공사명 : 2014년 노후포장도로 정비공사(1구역)-강서

○ 공사기간 : 2014.05.23.~12. 15

○ 규모 : 포장보수 980a(도급액 469,438천원)

2		아스콘 구매 현황

○ 건 명 : 2014년 노후포장 정비 아스콘 구매(강서 1구역)

○ 계약자 : 태형기업(주) 김재수

○ 계약금액 : 1,076,823,950원

○ 납품기간 : 2014.06.02.~11. 30

○ 구매개요 : 아스콘 12,784톤(일반 9,516톤, 개질 3,268톤)

3		아스콘 시험 현황

연번	노선명	면적 a	아스콘 t	종별	품질시험		인장강도비	비고
					1차	2차	0.8이상
1	안양천로	70.03	826	일반	합격		0.84
2	등촌로	75.25	901	일반	불합격	합격	0.84
3	오목로	43.1	513.3	일반	합격		0.82
4	양천로 (개화산역)	31.05	365	일반	합격		0.83

연번	노선명	면적 a	아스콘 t	종별	품질시험		인장강도비	비고
					1차	2차	0.8이상
5	목동서로	30.09	350	일반	합격
6	양천로 (증미역)	70.9	1,178	일반	합격		0.81
7	공항로	57.1	1,358	개질	불합격	불합격	0.86
8	남부순환로	159.14	1,910	개질	불합격	불합격	0.82
9	강서로	95.1	1,145	일반	불합격	합격	0.83
10	방화대로	147	1,800	일반	불합격	합격	0.83
11	수명산로	201	2,438	일반	불합격	합격	0.94

4		불합격 자재 현황

연번	노선명	아스콘	종별	불합격 시험항목	기 준	결 과	오 차	비 고
1	공항로 (등촌역삼거리~강서구청사거리)	1,358 톤	개질	공극율	3~5%	6.9%	1.9% 과다
				포화도	70~85%	64.2%	5.8% 과소
2	남부순환로 (신월IC~화곡로입구사거리)	1,910 톤	개질	공극율	3~5%	6.4%	1.4% 과다
				포화도	70~85%	65.1%	4.9% 과소

5		불합격 자재 관련 규정

□ 시방서 및 지침

○ 포장 보수 공사 시방서(서울시)

- 개질아스팔트 시방서

3.11 확인시험

3.11.5 불합격된 시료가 있을 경우 개질 아스팔트 공급자 입회하에 타구간의 혼합물을 채취하여 재시험을 실시하며, 재시험결과 불합격 될 경우에는 개질 아스팔트 공급자의 비용으로 재시공을 실시한다.

6		조치 의견

□ 조치 방안

○ 불합격 노선 자재비 : 미 지급

- 개질아스콘 3,268톤 × 97,850원 = 319,773,800원

○ 불합격 노선 재포장 : 아스콘 공급사에 재 시공토록 요구

- 재포장 대상 현황

노선명	시공일	재 질	단 면	폭	연 장	면 적	비 고
공항로	14.8.11 ~8.12.	개질 WC-3	표층 5cm, 중간층 5cm	3.5~20m	1,025m	57.1a
남부순환로	14.9.4 ~10.11.	“	표층 5cm	5.7~16	1,561	159.1a
계						216.2a

붙임: 시험성적서 2부. 끝.