문서번호	수도자재관리센터-24068
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	12/16 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형73번외 1건)1216

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일자 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철관 구매(대형73)	직관446본	219,000,000원	2014.11.13. (2014.12.23.)	한국주철관공업
덕타일주철관 및 이형관구매(대형87)	직관1,730본 이형관5830개	1,282,000,000원	2014.12.12. (2015.02.10.)	한국주철관공업

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.12.16

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일 주철관 (에폭시 라이닝)	(2종관) KP 200mm	본	50	48	2	0	대형 73번
	(2종관) KP 400mm	본	100	0	100	0
	(2종관) 타이튼 150mm	본	50	0	50	0
	(3종관) 타이튼 200mm	본	100	70	30	0
덕타일 주철 이형관	KP소켓곡관(B-L) 600mm* 45″	개	100	0	16	84	대형 87
	KP이음관 300mm	개	300	0	48	252
	KP드레인관(B) 500mm*200mm	개	2	0	2	0
	KP드레인관(B) 600mm*200mm	개	2	0	2	0

□ 검사결과

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일 주철관 (에폭시 라이닝)	(2종관) KP 200mm	2	1	1	-	-	-	적합
	(2종관) KP 400mm	100	2	2	-	-	-	적합
	(2종관) 타이튼 150mm	50	1	1	-	-	-	적합
	(3종관) 타이튼 200mm	30	1	1	-	-	-	적합
덕타일 주철 이형관	KP소켓곡관(B-L) 600mm* 45″	16	1	1	-	-	-	적합
	KP이음관 300mm	48	1	1	-	-	-	적합
	KP드레인관(B) 500mm*200mm	2	1	1	-	-	-	적합
	KP드레인관(B) 600mm*200mm	2	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합 함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 검토 한바 적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관 검사표(대형73) 1부.

2. 덕타일 주철이형관 검사표(대형87) 1부.끝.