문서번호	토질재료시험과-125
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
김득원		박희석	01/14 권영찬
협조

입회요구 품질시험 결과 최종보고

(상온 아스팔트혼합물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.   .

품질시험소

(토질재료시험과)

입회요구 품질시험 결과 최종보고

(상온 아스팔트혼합물)

상온아스팔트혼합물의 품질시험에 대하여 의뢰자가 입회를 요구하여 입회시험을 실시하고 최종결과를 보고 드림

Ⅰ		시험결과

시험일정

- 2015.1.12. : 다짐

- 2015.1.13. : 실측밀도 및 마샬안정도 측정

- 2015.1.15. : 48시간 수침 잔류안정도 측정

- 2015.1.16. : 품질시험 성적서 발행

시험결과

시험항목	단위	시험값	기준	비고
안정도	N	3,884	2500 이상
흐름값	1/10mm	31	20~40
공극률	%	-	3~15	수중파괴
48시간 수침 잔류 안정도	%	-	75 이상	수중파괴

- 시험일시 : 2015.1.13.(화) 09:30 ~ 13:00

Ⅱ		조치사항

상기와 같이 시험결과 값(공극률 등)이 기준에 미달됨(입회)

- 공시체가 수중에서 파괴되어 공극률 측정과 48시간 수침잔류 안정도        측정이 불가능 하므로 시험이 중단됨

- 안정도와 흐름값은 기준범위에 포함되었으나 공시체가 다짐몰드에서 탈형 후 수평으로 1분정도 들고 있으면 파괴되어 시험값에 대한 의미가 없음

위 사항에 대해 입회자 확인(확인서 징구) 후 시험을 종료하였고, 품질시험 성적서 발행코자 함

별 첨 : 입회시험 확인서 1부.  끝.