문서번호	화학시험과-91
결재일자	2015.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장	품질시험소장
이명진		구흥서	01/20 권영찬
협조

2014년도 화학시험 결과 분석보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

2014년도 화학시험 결과 분석보고

2014년 중 실시한 화학시험과 품질시험 추진현황 및 결과에

대한 분석보고임.

Ⅰ		화학시험 개요

건설자재 품질시험

- 방수재, 단열재 등 63종 425항목

연료의 화학시험(하수 슬러지 발열량)

- 서울시 4개 물 재생센터의 각 공정별 월 2회 분석

복개하천 가스농도 분석

- 메탄 등 가연성 가스 12항목

- 총 30개소(복개하천 14, 차집관거 16) 월 1회

Ⅱ		품질시험 추이 분석

최근 3년간 분야별 품질시험 현황

[단위 : 건(항목)]

구 분	2012년	2013년	2014년
계	1310(7589)	1607(7387)	2091(8562)
건설자재	296(811)	691(1,851)	1,131(2,586)
발 열 량	490(490)	496(496)	504(504)
하수가스	524(6,288)	420(5,040)	456(5,472)

건설자재의 품질시험은 2012년 296건에서 2013년에 691건,   2014년에 1,131건을 시험하여 매년 지속적으로 크게 증가하고 있으며, 증가의 주원인은 철강재의 화학시험 확대에 기인함.

하수가스 조사 분석은 당초계획 360개 지점 외에 하절기 96개  지점을 특별 점검하여 456개 지점을 점검하였음.

하수슬러지 발열량 시험은 504건을 시험 분석하였음.

건설자재 종목별 품질시험 현황(2014)

(단위 : 건)

구분 총건수	단열재	시멘트	방수재	아스콘	강재	부직포	도 료	내 화 피복재	여과사 등
1,131 (2,586)	46 (183)	15 (83)	23 (224)	366 (731)	602 (1,224)	5 (19)	1 (7)	2 (4)	71 (111)

※(  )은 항목수 임

Ⅲ		품질시험 결과

건설자재 품질시험

품질시험 종목 : 63종 425항목

(단위 : 건)

구 분	건 별	항 목 별	비 고
계	1,131	2,586
적 합	1,120	2,573
부 적 합	11	13
부적합 율(%)	1.0	0.5

건설자재 종목별 화학시험 결과

(단위 : 건)

구 분	계	단열재	시멘트	방수재	아스콘	강재	부직포	도료	내화 피복재	여과사 등
계	1,131	46	15	23	366	602	5	1	2	71
적 합	1,120	42	11	22	362	601	5	1	2	71
부적합	11	4	1	1	4	1	0	0	0	0
부적합율(%)	1.0	8.7	6.7	4.3	1.1	0.2	0	0	0	0

부적합 내역 분류

구 분	건 수	항목수	부적합 내역	비 고
계	11	13
단열재	4	6	초기열전도율(3), 굴곡파괴하중(1), 압축강도(1), 밀도(1)
시멘트	1	1	압축강도(28일)(1)
방수재	1	1	개량아스팔트(내열성능)(1)
아스콘	4	4	체가름(4)
강 재	1	1	황 함유량(1)

연료의 화학시험(슬러지 발열량)

슬러지의 발열량 시험은 총 504건이 접수되었으며 탄천환경이 169건으로 가장 많았고 중랑, 난지, 서남의 순이었음.

측정된 발열량은 정화조 오니가 가장 높고 원심탈수케익이 낮게 나타났으며 특히 하절기에는 기온상승에 따른 유기물의 분해속도 증가로 발열량이 낮게 나타나고 있음

중랑물재생센타 (144건)

난지물재생센타 (120건)

㈜서남환경 (71건)

㈜탄천환경 (169건)

복개하천 가스농도 조사(메탄)

(단위: 10-2%,  메탄 폭발범위: 5~15%)

하 천 명		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	최대	평균	유지관리부서
복개하천	가오천	0	0.2	0.1	0.1	0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.12	강북구 치수방재과
	녹번천	0.2	0.4	0.1	0.1	0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.20	은평구 치수방재과
	대동천	0.3	0.2	0.1	0	0.2	0.2	0.4	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.23	강북구 치수방재과
	대방천	0.4	0.3	0.1	0.7	0	0.4	0.3	0.9	0	0.6	0.1	0.0	0.9	0.32	동작구 치수방재과
	도림천	1.0	2.2	0.5	1.9	0	1.5	2.3	0.2	0	0.0	1.8	1.6	2.3	1.08	관악구 치수과
	면목천	0.1	0.1	0	0	0.3	0.2	0	1.3	1.7	0.0	0.2	0.1	1.7	0.33	성동도로사업소
	반포천①	0	0.2	0.5	0.2	0.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.0	0.2	0.8	0.31	서초구 재난치수과
	봉원천	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.7	0.23	마포구 치수과
	봉천천	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2	0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.09	남부도로사업소
	불광천	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.4	0.21	은평구 치수방재과
	성북천	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.16	성북구 치수방재과
	전농천①	0	0.8	0.3	0.3	0.9	0.9	0.3	0.7	0.6	1.0	1.7	0.4	1.7	0.66	동대문구 치수방재과
	전농천②	0.2	0.1	0	0	0	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.1	0.1	0.6	0.21	성동구 치수방재과
	욱천	0.3	0.5	0.5	0.4	1.2	1.8	3.5	0.1	0	0.0	0.0	0.1	3.5	0.70	용산구 치수방재과
차집관거	반포천②	0.2	0	0	0	0	0.1	0.2	0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.07	서남환경
	청계천1	0.3	1.6	0.3	0.8	1.3	2.6	0.5	2.2	0.4	0.0	0.0	1.2	2.6	0.93	중랑물재생센터
	청계천2	1.5	1.7	4.0	3.3	3.1	3.2	2.4	5.8	2.9	1.8	4.9	2.0	5.8	3.05	중랑물재생센터
	청계천3	2.3	2.0	2.0	1.4	1.1	5.4	3.2	2.9	2.4	0.0	3.8	1.9	5.4	2.37	중랑물재생센터
	백운동천	0	0	0	0.2	0	0.1	0.2	0	0	2.7	0.1	0.2	2.7	0.29	중랑물재생센터
	묵동천(우안)	1.4	0.8	0.3	0	0.1	0.8	1.3	0	0.8	0.4	0.6	0.1	1.4	0.55	중랑물재생센터
	안양천(우안)	1.0	1.5	11.9	0.8	12.0	24.5	0.5	28.4	10.0	4.5	0.3	3.5	28.4	8.24	서남환경
	한강본류 (망원선착장)	1.8	0	0	0.3	2.6	4.1	0.4	0	0.1	0.1	0.0	5.8	5.8	1.27	난지물재생센터
	한강본류 (강서염강초)	2.6	5.8	1.1	22.1	16.5	42.9	30.9	20.7	2.5	7.5	8.4	1.1	42.9	13.51	서남환경
	고덕천(우안)	0.3	0	0	0	0.2	0.1	0	0	0	2.3	0.0	0.0	2.3	0.24	탄천환경
	양재천(우안)	1.8	7.0	6.6	16.7	10.7	21.9	15.3	0.1	7.5	0.8	2.2	0.0	21.9	7.55	탄천환경
	한강 본류 (천호대교)	2.1	2.5	0.3	2.1	4.4	3.2	0	0	1.6	0.0	0.0	0.0	4.4	1.35	탄천환경
	안양천(좌안)	0.5	0	0.7	0.1	2.0	0.5	0.3	0.1	5.9	1.2	0.0	1.1	5.9	1.03	서남환경
	한강 본류 (여의하류)	0.7	4.1	4.1	0.1	0	0.3	2.7	1.1	2.8	1.0	7.4	1.6	7.4	2.16	서남환경
	공구상가내	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.6	0.2	0.6	0.28	서남환경
	공구상가밖	0.3	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1	0.5	0.16	서남환경

Ⅳ		시험 결과 분석

2014년도 화학분야 시험은 방수재 등 건설자재 1,131건(아스콘 366, 철근 602, 시멘트 등 163건), 하수슬러지 발열량 측정 504건, 복개하천 가스조사 456건 등 총 2,091건 이었음.

▶ 이중 아스콘, 철근, 골재 등 1,023건은 토질재료시험과와 공동시험으로 통계에서는 토질․재료 시험 건수로 산정 됨.

시험항목 수로는 총 8,562항목으로 전년 7,387 항목에 비해 약 16% 증가하였음.

건설자재는 1,131건 2,586항목을 시험한 결과 1,120건 2,573항목이 적합하였고 11건(1.0%) 13항목(0.5%)이 부적합 한 것으로 나타났음.

▶ 부적합 항목으로 단열재 4건 6항목, 시멘트 1건 1항목, 방수재 2건 1항목, 아스콘 4건 4항목, 철강재 1건 1항목이었음.

슬러지 발열량은 하수슬러지 처리 공정에 따라 3,000~5,000k㎈였음.

복개하천 가스조사는 매월 30개 지점에 대해 가연성 가스농도를 조사한 결과 메탄기준 0~0.43%를 나타내고 있어 폭발범위 5~15%에는 못 미치고 있음.

지점별로 최고농도는 차집관거 한강 본류 강서 염강 초교 인근에서 42.9×10-2%, 복개 하천 욱천에서 3.5×10-2% 검출되었음

Ⅴ		문제점

화학분야 품질시험은 2012년 이후 계속 증가 추세에 있으며 아스  팔트 혼합물 성상 및 시공지침의 강화 등으로 향후 시험이 많이 증가될 것으로 예상되나 화학시험 요원은 4명으로 내실 있는 품질 시험과 도로포장 연구 지원 등을 위해서는 인력의 보충이 필요 함.

시험요원의 잦은 변경으로 시험의 일관성 유지에 어려움이 있음.

Ⅵ		향후계획

부적합률 10% 이상 자재 특별관리로 부실공사 사전예방

부적합 비율이 높은 자재에 대하여는 특별관리 하도록 품질시험 분석 결과를 서울시, 서울시 산하기관, 자치구, 서울시 투자기관에 통보

국가표준(KS) 인증제품에 대해서는 부적합 사항을 인증을 관리하고 있는 산업통상자원부(국가기술표준원) 등에 통보

▶ 관리가 필요한 제품으로 분류 후 연 1회 이상 점검요청

건설자재 품질시험 종목 확대 시행

아스팔트 원재료의 공용성 등급 확인

- 시험장비 동적 유변 물성 측정기 등 4종 확보 : 2015. 9월

- 고온 및 상온 물성측정 실시                 : 2015. 10월

- 압력노화장치 등 시험장비 2종 확보          : 2016년 상반기

- 공용성 등급 측정시험 시작                  : 2016년 하반기

※2015년 미확보 예산 1억5천6백만원은 2016년 예산 편성 시 반영요구

콘크리트 용수 압축 강도 비 및 응결시간 차 시험 종목 확대

- 2015년 1월 시험항목 및 수수료 고시 후 즉시 시행

시험요원 확보

2015년 상반기 중 인력증원 요청하고 관리운영직군(화공원) T/O 1명에 대해서는 기간제 계약직으로 전환하여 시험의 지속성 확보방안 강구.  끝.